Поршень 140 со штоком 4-й ступени  компрессора 4ВМ10-40/70

Пояснения к чертежу: Шток Поршневая гайка Кольцо поршневое ПУ140 Кольцо поршневое ЛУ140 Запасные части поршня 140 со штоком компрессора 4ВМ10-40/70 (поршень IV-й ступени) Обозначение Наименование Количество на одну сборочную единицу Материал Масса, кг 89-1-5-5 Шток 1 Сталь 3Х13, ГОСТ 20072-74 31,7 89-1-5-4с Поршневая гайка 1 Сталь 40, ГОСТ 1050-70 5,13 89-1-5-6с Кольцо поршневое ПУ140 3 СЧ24-44, ГОСТ 1412-70 0,058 89-1-5-6с Кольцо поршневое ЛУ140 3 СЧ24-44, ГОСТ 1412-70 0,058 Все запасные части поршня 140 со штоком на компрессор 4ВМ10-40/70 являются взаимозаменяемыми во всех модификациях компрессоров.